聚氨酯负压封闭引流护创材料

参数：

1.护创材料材质要求：聚氨酯，硅橡胶

2.结构组成：套装含带侧孔的内置式引流管、外置式引流管和冲洗盘。冲洗盘可实现单向冲洗的目的，保证引流通畅；引流管可根据创面需要灵活选择内置式或外置式引流管引流，复杂创面可将内置式引流管和外置式引流管联合使用。

3.规格型号：长10-15cm，宽10cm，厚度≥3cm

4.剥离强度应≥1.0 N/cm

5.吸水倍率应≥5g/g

6.抗拉强度应＞8N/cm2

7.重金属含量应≤10μg/mL

8.细菌内毒素应＜3.7EU/g