牵开固定器

1.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；

2.用于扩张切口组织，多点牵拉，由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的金属拉钩组成；

3.具有特殊的限位结构，能锁定关节避免松动，防止滑脱；

4.拉钩包含尖钩头和钝钩头，无卷刃现象，金属钩尾部应完全包裹于弹性胶条中，拉钩不锈钢件金属钩采用符合YY/T0294.1-2016 标准的06Cr17Ni12Mo2的材料制成；

5.金属钩露出弹性胶条不小于8mm。